附件：

| 沙坪镇、新林镇、红旗镇、五渡镇通村公路整治工程 质量检测清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程监督 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 类别 | 检测项目 | 检查方法 | 检测数量 |  |
| 路基工程 | 排水工程 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 3 | 组 |
|  | 涵洞 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 2 | 组 |
|  |  | 钢筋 | 重量偏差、力学性能 | 4 | 组 |
|  | 支挡工程 | 挡墙地基承载力 | 轻型动力触探 | 12 | 点 |
|  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 6 | 组 |
|  |  | 砂浆强度 | 抗压强度 | 8 | 组 |
| 路面工程 | 混凝土面层 | 混凝土强度 | 抗折强度 | 2 | 组 |
|  |  | 原材料分析 | 粗集料（筛分、密度、压碎值、针片状、含泥量） | 2 | 组 |
|  |  |  | 细集料（筛分、密度、石粉含量、亚甲蓝） | 2 | 组 |
|  |  |  | 水泥（全套物理性能） | 1 | 组 |
| 交（竣）工验收 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 类别 | 检测项目 | 检查方法 | 检测数量 |  |
| 路基工程 | 排水工程 | 断面尺寸 | 尺量 | 6 | 断面 |
|  |  | 铺砌厚度 | 尺量 | 3 | 点 |
|  | 涵洞 | 混凝土强度 | 回弹法 | 10 | 测区 |
|  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 10 | 点 |
|  | 支挡工程 | 混凝土强度 | 回弹法 | 40 | 测区 |
|  |  | 断面尺寸 | 尺量 | 6 | 断面 |
| 路面工程 | 水泥混凝土路面 | 厚度 | 钻芯取样 | 8 | 点 |
|  |  | 混凝土强度 | 劈裂强度 |  |  |
| 交通安全设施工程 | 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 尺量 | 25 | 点 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 尺量 | 25 | 点 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 拔出法 | 5 | 根 |
|  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 尺量 | 25 | 点 |
|  | 标线 | 标线逆反光系数 | 标线逆反光系数仪 | 10 | 点 |
|  |  | 标线厚度 | 标线测厚仪 | 10 | 点 |